家具采购需求标准

一、项目背景

......

二、需执行的国家相关标准、行业标准或其他标准、规范

（一）强制性标准

GB 18583-2008 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》；

GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》；

GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》；

GB 18580-2017 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》；

GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》；

GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》；

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》；

GB 16799-2018《家具用皮革》；

GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》。

（二）质量及技术标准

GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》；

GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》；

GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；

GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》；

QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》；

GB/T 11718-2009 《中密度纤维板》；

GB/T 1621-2015 《家具锁》；

GB/T 2454-2013 《家具五金 抽屉导轨》；

GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》；

GB/T 4765-2014 《家具用脚轮》；

QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》；

GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》；

GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；

QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。及其他与本次采购的家具相关的现行最新标准【采购人根据实际需要自行添加】

- 三、采购品目分类、参考样式、规格、基本组成、质量标准等要求【内容仅供参考，采购人按实际需要逐行填写】

| 编号 | 品目 | 基本分类 | 参考样式 | 参考规格 (长×宽×高)mm | 数量 | 基本组成 | 基本材质 | 工艺质量标准【此处简单描述，材料具体要求写在“四.材料要求”】 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、办公桌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 (送样) | 木质桌 |  | 主台： 3000×1100×760 副台： 1300×550×660 推柜： 420×490×660 | 3 | 由主台、副台、三屉活动推柜构成。 主桌台面厚度≥25mm。 主台配置笔抽,皮革写字板，配置集成电源模块。 推柜配置三联锁。 五金配件配置阻尼三节轨及铰链。 | 板基材：中密度纤维板 面材：木皮饰面 封边：木皮 桌架：木质 涂饰：水性漆 五金件：优质导轨、铰链、连接件、优质锁具、脚轮 | 1、面材：采用≥0.6mm厚实木贴面，纹理清晰，无结疤。2、基材：采用中密度纤维板。3、封边：选用优质实木封边。4、油漆：采用优质水性底漆、水性面漆油漆。 5、五金配件：优质铰链及相关配件。6、配置及功能：桌面嵌入式超纤皮，内置式插座位，侧桌含锁具。 |
| 2 | … |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、办公椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 办公椅 | 转椅 |  | 高背 | 34 | 前置式机构具备升降、多段倾仰锁定功能。 升降扶手。 进口气压棒。 PU静音脚轮。 | 椅架：PP材料—次注塑成型背框、颈托框、座壳 椅脚：金属五星脚 | 1、面料：使用牛皮饰面，天然纹理，无疤痕。2、海绵：阻燃海绵，高回弹。3、头枕，可调节高低及角度。4、底盘：采用一体成型重力感知底盘，无木板、无胶水、无钉枪，无需手动调节。5、椅背曲线符合人体工程学，S型设计紧贴身体轮廓，背部压力分布均匀，最大倾仰角度135度。6、PU面3D扶手，宽面设计，带升降、前后、旋转调节功能，7、钢管脚架，钢管壁厚≥1.5mm。8、椅轮：优质尼龙PU静音椅轮，活动自如。 |
| 3 | … | … | … | … | … | … | … | … |

可以根据品类进行分类，也可以合并成一张清单。

- 四、材料要求【采购人根据项目实际情况增减，调整要求】

本项目采用的材料需符合以下要求：

（一） 浸渍胶膜纸饰面刨花板：符合GB/T 17657-2013、GB18580-2017、GB/T 1502-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 39600-2021要求。其中静曲强度≥14MP，弹性模量≥2800Mpa，内结合强度≥0.3Mpa，表面胶合强度≥1.7Mpa，板面握螺钉力≥1400N、板边握螺钉力≥900N，表面耐冷热循环、表面耐划痕合格，表面耐香烟灼烧、表面耐干热达到5级，甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，TVOC≤30μg/m³。

（二）刨花板：符合GB/T4897-2015、GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 17657-2013、GB/T 31762-2015、GB/T 39600-2021要求，其中静曲强度≥14 Mpa，弹性模量≥2800Mpa，内胶合强度≥0.3Mpa，表面胶合强度≥1.7Mpa，板面握螺钉力≥1400N、板边握螺钉力≥900N，板内密度偏差、2H吸水厚度膨胀率均合格, 甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯酚释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，TVOC≤30μg/m³。

（三）中密度纤维板：符合GB18580-2017、GB/T 17657-2013、GB/T 35601-2017、GB/T 31762-2015、GB/T 11718-2021、GB/T 39600-2021标准，其中静曲强度≥14Mpa，弹性模量≥2800Mpa，内结合强度≥0.3Mpa，表面结合强度≥1.7Mpa，板内密度偏差、2H吸水厚度膨胀率均合格,甲醛释放量≤0.025mg/m³，苯酚释放量未检出，苯、甲苯、二甲苯均未检出，TVOC≤40μg/m³。

（四）多层实木板:符合GB18580-2017、GB/T 35601-2017、GB/T 9846-2015、GB/T 17657-2013、GB/T 39600-2021标准，其中胶合强度、静曲强度、弹性模量均合格，甲醛释放量≤0.05mg/m³，苯、甲苯、二甲苯均未检出，TVOC≤30μg/m³。

（五）皮革：符合GB/T 16799-2018、GB/T 22808-2008、QB/T 2709-2005、QB/T 2710-2018标准，其中摩擦色牢度≥4级， 耐折牢度（50000次)无裂纹， 撕裂力≥80N，伸长率≥60%，禁用偶氮染料未检出，游离甲醛未检出，挥发性有机化合物（VOC）≤30mg/kg，可萃取重金属未检出，五氯苯酚（PCP）C类未检出。

（六）网布：符合GB 18401-2010、GB/T 27717-2011、 HJ2546-2016标准，其中甲醛含量未检出、可分解致癌芳香胺染料未检出、可萃取重金属未检出、富马酸二甲酯未检出。

（七）高弹海绵：符合GB/T 10802-2006标准，其中回弹率≥60%，拉伸强度≥90kPa，伸长率≥200%，75%压缩永久变形≤7%，座面密度≥30kg/m³，甲醛释放量≤0.05mg/m²·h。

（八）阻尼铰链：符合QB/T 3832-1999、QB/T3827-1999、QB/T 2189-2013标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验300h达到10级。

（九）阻尼导轨：符合QB/T 2454-2013、QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999标准，其中垂直静载荷、水平静载荷均合格，金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验100h达到10级。

（十）三合一连接件：符合GB/T 28203-2011标准，其中三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥280N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度应 ≥600N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度应 ≥800N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥10N·m。

（十一）锁具：符合QB/T 3832-1999、QB/T3826-1999、QB/T3827-1999、QB/T 1621-2015、QB/T 3827-1999标准，其中金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验100h达到10级。

（十二）底盘机构（座椅底架）：符合GB/T 3325-2017、QB/T3827-1999、QB/T3826-1999、QB/T 3832-1999标准，其中金属表面耐腐蚀-中性盐雾试验300h达到10级、乙酸盐雾试验100h达到10级。

（十三）气压棒：符合GB/T 29525-2013标准，其中密封性能合格，耐高低温性能合格，循环寿命Fa衰减量≤4%。

（十四）水性底漆：符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准，其中甲醛含量≤5mg/kg，VOC含量≤30g/L。

（十五）水性面漆：符合GB 18581-2020、HJ 2537-2014标准，其中甲醛含量≤5mg/kg，VOC含量≤15g/L。

（十六）木皮(胡桃木皮)：符合GB/T 13010-2020、GB 18580-2017、LY/T 1985-2011标准，其中甲醛释放量未检出，五氯苯酚未检出。

（十七）冷轧钢板：符合GB/T 3325-2017、QB/T 3832-1999、QB/T 3827-1999标准，其中硬度≥2H，附着力不低于2级（1级最好），冲击强度、耐腐蚀均合格，金属表面耐腐蚀-乙酸盐雾试验300h达到10级。

（十八）PVC封边条：符合QB/T 4463-2013、GB/T 17657-2013标准，其中甲醛释放量未检出，耐干热性、耐磨性、耐冷热循坏性、耐老化性均合格，耐开裂性达到1级，耐光色牢度≥4级。

- 五、历史成品要求【采购人根据项目实际情况增减，调整要求】

例如：

1 等候椅（候诊椅）：整椅测试应满足国标GB/T32487-2016、 GB/T10357.3-2013中强度和耐久性、稳定性，GB/T27904-2011中热释放速率≤200KW，最大烟密度≤75%的技术要求

2 钢制橱柜：需满足（GB/T3325、GB/T35607）外观性能、力学性能、表面理化性能、有害物质限量的要求；

3 成品护士台：GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》 GB/T35607-2017《绿色产品评价—家具》外观性能、力学性能（强度和耐久性、稳定性）、表面理化性能（耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能）。GB/T35607有害物质限量的要求。

4 人造石台面木橱柜：需满足（GB∕T 33282、GB/T35607）外观性能、力学性能、表面理化性能、有害物质限量的要求。

5 医用沙发：符合GB/T6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》的标准：金属件表面涂层硬度≥H级、符合GB/T9286-2021《色漆和清漆 划格实验》的标准：附着力≥2级、符合QB/T1952.1-2023《软体家具 沙发》力学性能的沙发座、背及扶手耐久性（20000次）的测试及符合GB/T1741耐霉菌性能测试（菌种包含：黑曲霉、黄曲霉、绿色木霉、土曲霉、宛氏拟青霉）。

六、颜色要求【表格中内容为示例，请根据实际需要增减】

办公家具颜色应与建筑内装饰风格相适应，以单色为主，不宜过于鲜艳，主体颜色投标时暂按以下要求考虑，中标后具体颜色须待采购人明确后方可下单制作。（请投标人注意，中标后价格不因具体颜色的调整而改变，报价时应综合考虑该因素）

| 分类 | 主体颜色 |
| --- | --- |
| 木制 | 纹路：木皮保留天然纹路感。 颜色：胡桃木色。 |
| 钢制 | 颜色：砂纹白 |
| 椅子、沙发 | 颜色：黑色、棕色 |

七、样品要求【表格中内容为示例，请根据实际需要增减】

投标人需要按以下要求提交样品，中标样品交由采购人作为履约验收参考，最终产品使用的原辅材料不得低于样品的标准。

| 分类 | 样品要求 | 大小尺寸(单位mm) |
| --- | --- | --- |
| 木制 | 刨花板切角一块 - 参照常用材料要求第一项 中密度纤维板贴0.6mm及以上实木贴皮一块 - 参照常用材料要求第三项及第十六项 | 200×200 |
| 钢制 | 表面喷塑处理的一级冷轧钢板一块 - 参照常用材料要求第十七项 | 200×200 |
| 沙发 | 海绵一块 - 参照常用材料要求第七项 | 200×200 |
| 五金件 | 三节轨 - 参照常用材料要求第九项 铰链 - 参照常用材料要求第八项 锁具 - 参照常用材料要求第十一项 气压棒 - 参照常用材料要求第十三项 | 各 1件 |
| 成品 | 员工桌-参照采购清单 序号1 员工椅-参照采购清单 序号.. | 各1件 |

- 八、供货及验收【表格中内容为示例，请根据实际需要增减】

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 供货要求 | 供应商应当在合同签订后____个自然日内供货及安装完毕。供应商所提供的货物应符合国家相关质量标准；货物名称、型号规格、数量、颜色、外观等符合采购人要求，不得有损毁或损坏。 |
| 包装要求 | 采购中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知》(财办库〔2020〕123号)规定的包装要求。采购人、供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。 |
| 验收要求 | 办公家具安装、调试后，由供、需双方按照合同约定对家具进行验收。验收包括清点型号、数量、检查外观等，供应商应当提供家具清单(各类家具分项开立并标注详细数量)、原产地证明、具出厂日期证明、家具环保证明等文件。 |
| 检测要求 | 正式验收前，采购人将委托第三方机构对家具进行质量和环保相关检测，检验不合格不予验收。 |

九、服务要求【表格中内容为示例，请根据实际需要增减】

| 分类 | 内容 |
| --- | --- |
| 保修服务 | 办公家具免费保修期应当至少不低于 年。免费保修期内，除采购人因非正 常使用造成家具损坏外，损坏维修以及所涉及的零部件更换，应当由供应商免费提供，供应商应当承诺每年对所供办公家具进行巡检。免费保修期满后，供应商保证以优惠价格提供办公家具所需零配件和维修服务。 |
| 应急能力 | 供应商应当拥有维修服务能力，提供售后服务支持。如遇质量问题，供应商应当在接到通知2小时内予以响应，并于8小时内解决完毕或提供代用产品。 |